QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

衣料用洗涤剂  织物柔软性能的测定

Determination of the softness for laundry detergents

（送审稿）

QB/T××××-××××

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

衣料用洗涤剂  织物柔软性能的测定

- 范围

本文件规定了用柔软度测试仪测试洗涤后织物柔软度的方法。

本文件适用于衣料用洗涤剂产品柔软织物性能的评价。

本文件不适用于柔顺剂类衣料护理产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8942-2016  纸  柔软度的测定

GB/T 13174-2021  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

柔软度softness

织物弯曲力和摩擦力的最大矢量之和，称之为柔软度。

3.2

测试布片test fabric

一定规格尺寸的用于评测经洗涤剂处理后柔软度变化情况的织物布片。

3.3

标准洗涤剂standard detergent

用一定规格的原料制备的特定配方的洗衣粉或洗衣液。

注：常用作对照基准，比较检测其他洗涤剂的洗涤性能。

[来源：GB/T 13174-2021，3.1.17]

- 试验原理

在去污试验机内，测试布片经一定浓度的洗涤剂溶液多次循环洗涤处理后，用仪器测试织物柔软度。通过比较同样测试布片经不同洗涤剂相同的处理程序后柔软度的差异，评价洗涤剂柔软织物的性能。

- 试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682的三级水。

- 氯化钙（CaCl2）

：也可使用含一定水合数的氯化钙，但在具体使用时需要根据7.1规定的CaCl2用量进行折算。

- 氯化镁（MgCl2·6H2O）

：也可使用无水或一定水合数的氯化镁，但在具体使用时需要根据7.1规定的MgCl2·6H2O用量进行折算。

- 棉白布

R17.4tex纱线针织而成的纯棉白布。

- 标准洗涤剂

- 符合 GB/T 13174-2021中附录B规定。

- 仪器和设备

- 立式去污试验机

符合GB/T 13174-2021中6.1规定。

- 漂洗器

符合GB/T 13174-2021中6.7规定。

- 柔软度测试仪

符合GB/T 8942-2016中4规定。

- 滚轮

带手柄的实心金属滚轮，重（900±100）g，轮宽≥10 cm。

- 试验程序

- 硬水

250 mg/kg硬水，按照GB/T 13174-2021中7.1规定配制。

- 测试布片前处理

取R17.4tex纱线针织而成的纯棉白布放在含洗涤剂的水中煮沸30 min以自来水洗净，再用去离子水煮沸10 min用去离子水漂洗至pH呈中性。晾干、熨平后裁剪成10 cm×10 cm的正方形待用。

- 柔软洗涤试验

柔软洗涤试验按如下步骤进行。

  - 试验在立式去污机内进行。预热仪器至（30±1）℃下稳定一段时间。用250 mg/kg硬水（事先应预热至约30 ℃时使用）分别将试样与标准洗涤剂配制成一定浓度（未特别说明时，标准洗涤剂与试样浓度均为0.2 %）的测试溶液1 L倒入对应的去污缸内，将缸放入对应位置并装好搅拌叶轮。启动搅拌2 min使洗涤剂充分溶解。

  - 每个缸中放入5片10 cm×10 cm的测试布片，启动搅拌并保持搅拌速度120 r/min，洗涤过程持续20 min后停止。

  - 每个缸中布片分别单独取出放入漂洗器内桶，手工甩干15 s（内桶转速约1800 r/min）。然后向漂洗器中倒入1500 mL硬水，漂洗30 s。放掉漂洗水，甩干15 s。再次加入1500 mL硬水，同上重复进行第二次漂洗和脱水。漂洗完成后，取出测试布片，置于搪瓷盘中室温晾干。

  - 重复a)~ c)步骤共5轮，第5轮洗涤完成后取出测试布片平铺于桌面上用滚轮横纵各滚2次，置于20 ℃~30 ℃，相对湿度50 %~70 %下晾干（24±2）h。

  - 晾干布片禁止折叠挤压，要轻拿轻放，布片晾干时正面向上置于柔软度仪试验台中央，经向与狭缝（狭缝宽度选择10 mm）方向垂直，点击按钮进行测量，并记录测定值（保留至小数点后一位）。测量也应于20 ℃~30 ℃，相对湿度50 %~70 %下测量。

  - 对每组测试布片，分别在置信度90 %下，进行Q值检验（见GB/T 13174-2021 附录D），对可疑值进行取舍。每组测试布片中超出极限范围、需要舍去的数据不超过1个，否则该组试验作废，应重做试验。确认有效的测试布片后，按8.1计算柔软度比值P。

- 结果计算及判定

- 相对标准洗涤剂织物柔软度比值的计算

相对标准洗涤剂的织物柔软度比值（P）的计算按式（1）计算：

P=SB/SC.............................................（1）

式中：

SB______标准洗涤剂处理后测试布片的平均柔软度值（mN）；

SC______样品洗涤剂处理后测试布片的平均柔软度值（mN）；

结果保留到小数点后一位。

- 洗涤剂织物柔软度性能的判定

当P≥1.1时，判定结论为“样品有柔软性能”。

- 试验报告

试验报告应包括下列各项：

a）所用的参考方法；

b）结果和所用的表示方法；

c）试验条件；

d）本文件中未包括的或任选的任何操作，以及会影响结果的情况。